**ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ**

**КАНАТЫ СТАЛЬНЫЕ   
СОРТАМЕНТ**

**КАНАТ ТРОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ЛК Р КОНСТРУКЦИИ   
6719(1+6+6/6)+1 о. с.**

**ГОСТ 3089-80**

**Москва**

**ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ**

**1996**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР**

|  |  |
| --- | --- |
| **КАНАТ ТРОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ЛК Р КОНСТРУКЦИИ  6719(1+6+6/6)+1 о. с.**  **Сортамент**  Three lay rope type ЛК-Р construction  6****7****19(1+6+6/6)+1 о. с.  Dimensions | **ГОСТ 3089-80\***  **Взамен  ГОСТ3089-66** |

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23 апреля 1980 г. № 1834 срок введения установлен**

**с 01.01.82**

**Ограничение срока действия снято по решению Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2-92)**

1. Настоящий стандарт распространяется на стальные канаты тройной свивки с линейным касанием проволок в прядях типа ЛК-Р с одним органическим сердечником.

2. Канаты подразделяются по признакам

по назначению:

грузовые-Г;

по механическим свойствам марок: ВК, В, 1;

по виду покрытия поверхности проволок в канате:

из проволоки без покрытия,

из оцинкованной проволоки в зависимости от поверхностной плотности цинка: С, Ж, ОЖ;

по направлению свивки:

правой,

левой-Л;

по сочетанию направлений свивки элементов каната:

крестовой;

по способу свивки:

раскручивающиеся;

по точности изготовления:

нормальной,


повышенной-Т.

по степени уравновешенности:

рихтованные-Р,

нерихтованные.

**(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).**



Примеры условных обозначений

Канат диаметром 64,5 мм, грузового назначения, из проволоки без покрытия, марки 1, левой крестовой свивки, раскручивающийся, рихтованный, нормальной точности, маркировочной группы 1960 Н/мм2 (200 кгс/мм2):

*Канат 64,5-Г-1-Л-Р-1960 ГОСТ 3089-80*

То же, диаметром 17,00 мм, грузового назначения, марки В, оцинкованной по группе Ж, правой крестовой свивки, раскручивающийся, рихтованный, нормальной точности, маркировочной группы 1570 Н/мм2 (160 кгс/мм2):

*Канат 17-Г-В-Ж-Р-1570 ГОСТ 3089-80*

**(Измененная редакция, Изм. № 2).**

3. Диаметр каната и основные параметры его должны соответствовать указанным в таблице.

4. Технические требования, правила приемки, методы испытаний, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение по ГОСТ 3241-91.

| Диаметр, мм | | | | | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | | | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| каната | проволоки | | | | 1370(140) | | 1470(150) | | 1570(160) | |  |
| центральной | первого слоя (внутреннего) | второго слоя (наружного) | | Разрывное усилие, Н, не менее | | | | | |  |
| суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом |  |
| 42 проволоки | 252 проволоки | 252 проволоки | 252 проволоки |  |
| 11,5 | 0,28 | 0,26 | 0,20 | 0,28 | 39,40 | 425,5 | - | - | - | - | - | - |  |
| 12,5 | 0,30 | 0,28 | 0,22 | 0,30 | 45,88 | 495,5 | - | - | - | - | - | - |  |
| 13,5 | 0,32 | 0,30 | 0,24 | 0,32 | 52,84 | 570,5 | - | - | - | - | - | - |  |
| 14,5 | 0,34 | 0,32 | 0,26 | 0,34 | 60,34 | 652,0 | - | - | - | - | - | - |  |
| 16,0 | 0,38 | 0,36 | 0,28 | 0,38 | 74,52 | 805,0 | - | - | - | - | - | - |  |
| 17,0 | 0,40 | 0,38 | 0,30 | 0,40 | 83,35 | 900,0 | - | - | - | - | 130500 | 110500 |  |
| 19,0 | 0,45 | 0,40 | 0,34 | 0,45 | 101,30 | 1090,0 | - | - | - | - | 158500 | 134500 |  |
| 25,0 | 0,60 | 0,55 | 0,45 | 0,60 | 183,06 | 1975,0 | - | - | - | - | 287000 | 243000 |  |
| 28,0 | 0,65 | 0,60 | 0,50 | 0,65 | 218,28 | 2355,0 | - | - | - | - | 342000 | 290000 |  |
| 30,0 | 0,70 | 0,65 | 0,55 | 0,70 | 256,62 | 2770,0 | - | - | - | - | 402000 | 341500 |  |
| 34,0 | 0,80 | 0,75 | 0,60 | 0,80 | 330,37 | 3565,0 | - | - | - | - | 518000 | 440000 |  |
| 39,0 | 0,90 | 0,85 | 0,70 | 0,90 | 427,02 | 4610,0 | 58550 | 49700 | 62750 | 533000 | 669500 | 568500 |  |
| 43,0 | 1,00 | 0,95 | 0,75 | 1,00 | 520,86 | 5625,0 | 71450 | 60700 | 76550 | 65000 | 816500 | 694000 |  |
| 51,0 | 1,20 | 1,10 | 0,90 | 1,20 | 732,31 | 7905,0 | 100000 | 85350 | 107500 | 91150 | 1145000 | 974500 |  |
| 59,5 | 1,40 | 1,30 | 1,05 | 1,40 | 1005,27 | 10850,0 | 137500 | 116500 | 147500 | 124500 | 1575000 | 1330000 |  |
| 64,5 | 1,50 | 1,40 | 1,15 | 1,50 | 1169,24 | 12600,0 | 160000 | 135500 | 171500 | 145500 | 1830000 | 1550000 |  |
| 68,5 | 1,60 | 1,50 | 1,20 | 1,60 | 1321,46 | 14250,0 | 1810,00 | 153500 | 194000 | 164500 | 2070000 | 1750000 |  |
| 73,0 | 1,70 | 1,60 | 1,30 | 1,70 | 1508,47 | 16250,0 | 206500 | 175000 | 221500 | 188000 | 2365000 | 200000 |  |
| 78,0 | 1,80 | 1,70 | 1,40 | 1,80 | 1708,06 | 18400,0 | 234000 | 198500 | 251000 | 213000 | 2675000 | 2270000 |  |
| 82,0 | 1,90 | 1,80 | 1,50 | 1,90 | 1920,18 | 20650,0 | 263000 | 223000 | 282000 | 239500 | 3010000 | 2550000 |  |

*Продолжение*

| Диаметр, мм | | | | | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | | | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| каната | проволоки | | | | 1670(170) | | 1770(180) | | 1860(190) | |  |
| центральной | первого слоя (внутреннего) | второго слоя (наружного) | | Разрывное усилие, Н, не менее | | | | | |  |
| суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом |  |
| 42 проволоки | 252 проволоки | 252 проволоки | 252 проволоки |  |
| 11,5 | 0,28 | 0,26 | 0,20 | 0,28 | 39,40 | 425,5 |  |  | 69500 | 59000 | 73350 | 62200 |  |
| 12,5 | 0,30 | 0,28 | 0,22 | 0,30 | 45,88 | 495,5 |  |  | 80900 | 68700 | 85400 | 72450 |  |
| 13,5 | 0,32 | 0,30 | 0,24 | 0,32 | 52,84 | 570,5 |  |  | 93200 | 79150 | 98350 | 83200 |  |
| 14,5 | 0,34 | 0,32 | 0,26 | 0,34 | 60,34 | 652,0 |  |  | 106000 | 90350 | 112000 | 951000 |  |
| 16,0 | 0,38 | 0,36 | 0,28 | 0,38 | 74,52 | 805,0 |  |  | 131000 | 111000 | 138500 | 115500 |  |
| 17,0 | 0,40 | 0,38 | 0,30 | 0,40 | 83,35 | 900,0 | 138500 | 117000 | 147000 | 124000 | 155000 | 129000 |  |
| 19,0 | 0,45 | 0,40 | 0,34 | 0,45 | 101,30 | 1090,0 | 168500 | 143000 | 178500 | 154000 | 188500 | 157000 |  |
| 25,0 | 0,60 | 0,55 | 0,45 | 0,60 | 183,06 | 1975,0 | 304500 | 258500 | 322500 | 266500 | 340500 | 278000 |  |
| 28,0 | 0,65 | 0,60 | 0,50 | 0,65 | 218,28 | 2355,0 | 363500 | 308000 | 385000 | 318000 | 406000 | 332000 |  |
| 30,0 | 0,70 | 0,65 | 0,55 | 0,70 | 256,62 | 2770,0 | 427500 | 362500 | 452500 | 373500 | 477500 | 391000 |  |
| 34,0 | 0,80 | 0,75 | 0,60 | 0,80 | 330,37 | 3565,0 | 550000 | 467000 | 582500 | 481500 | 615000 | 503500 |  |
| 39,0 | 0,90 | 0,85 | 0,70 | 0,90 | 427,02 | 4610,0 | 711000 | 604000 | 753000 | 622500 | 795000 | 651000 |  |
| 43,0 | 1,00 | 0,95 | 0,75 | 1,00 | 520,86 | 5625,0 | 867500 | 736000 | 918500 | 761000 | 969500 | 795000 |  |
| 51,0 | 1,20 | 1,10 | 0,90 | 1,20 | 732,31 | 7905,0 | 1220000 | 1025000 | 1290000 | 1060000 | 1360000 | 1110000 |  |
| 59,5 | 1,40 | 1,30 | 1,05 | 1,40 | 1005,27 | 10850,0 | 1670000 | 1415000 | 1770000 | 1460000 | 1870000 | 1525000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64,5 | 1,50 | 1,40 | 1,15 | 1,50 | 1169,24 | 12600,0 | 1945000 | 1650000 | 2060000 | 170000 | 2175000 | 1775000 |  |
| 68,5 | 1,60 | 1,50 | 1,20 | 1,60 | 1321,46 | 14250,0 | 2200000 | 1865000 | 2330000 | 1920000 | 2460000 | 2005000 |  |
| 73,0 | 1,70 | 1,60 | 1,30 | 1,70 | 1508,47 | 16250,0 | 2510000 | 2130000 | 2660000 | 2200000 | 2805000 | 2295000 |  |
| 78,0 | 1,80 | 1,70 | 1,40 | 1,80 | 1708,06 | 18400,0 | 2845000 | 2415000 | 3010000 | 2480000 | 3180000 | 2600000 |  |
| 82,0 | 1,90 | 1,80 | 1,50 | 1,90 | 1920,18 | 20650,0 | 3195000 | 2710000 | 3385000 | 2790000 | 3575000 | 2920000 |  |

*Продолжение*

| Диаметр, мм | | | | | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | | | | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| каната | проволоки | | | | 1960(200) | | 2060(210) | | | 2160(220) | |  |
| центральной | первого слоя (внутреннего) | второго слоя (наружного) | | Разрывное усилие, Н, не менее | | | | | | |  |
| суммарное всех проволок в канате | каната в целом | | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом |  |
| 42 проволоки | 252 проволоки | 252 проволоки | 252 проволоки |  |
| 11,5 | 0,28 | 0,26 | 0,20 | 0,28 | 39,40 | 425,5 | 77200 | 65550 | | 81050 | 68800 | 84900 | 72050 |  |
| 12,5 | 0,30 | 0,28 | 0,22 | 0,30 | 45,88 | 495,5 | 89900 | 76350 | | 94400 | 80050 | 98900 | 83650 |  |
| 13,5 | 0,32 | 0,30 | 0,24 | 0,32 | 52,84 | 570,5 | 103500 | 87800 | | 108500 | 90900 | 113500 | 93950 |  |
| 14,5 | 0,34 | 0,32 | 0,26 | 0,34 | 60,34 | 652,0 | 118000 | 99950 | | 124000 | 103000 | 130000 | 106500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 16,0 | 0,38 | 0,36 | 0,28 | 0,38 | 74,52 | 805,0 | 146000 | 120500 | | 153000 | 125000 | 160500 | 129500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 17,0 | 0,40 | 0,38 | 0,30 | 0,40 | 83,35 | 900,0 | 163000 | 134500 | | 171500 | 141000 | 179500 | 145500 |  |
| 19,0 | 0,45 | 0,40 | 0,34 | 0,45 | 101,30 | 1090,0 | 198500 | 163500 | | 208000 | 170500 | 218000 | 176500 |  |
| 25,5 | 0,60 | 0,55 | 0,45 | 0,60 | 183,06 | 1975,0 | 358500 | 291000 | | 376500 | 304500 | - | - |  |
| 28,0 | 0,65 | 0,60 | 0,50 | 0,65 | 218,28 | 2355,0 | 427500 | 346500 | | 449000 | 363500 | - | - |  |
| 30,0 | 0,70 | 0,65 | 0,55 | 0,70 | 256,62 | 2770,0 | 502500 | 408000 | | - | - | - | - |  |
| 34,0 | 0,80 | 0,75 | 0,60 | 0,80 | 330,37 | 3565,0 | 647500 | 525500 | | - | - | - | - |  |
| 39,0 | 0,90 | 0,85 | 0,70 | 0,90 | 427,02 | 4610,0 | 836500 | 680000 | | - | - | - | - |  |
| 43,0 | 1,00 | 0,95 | 0,75 | 1,00 | 520,86 | 5625,0 | 1020000 | 827000 | | - | - | - | - |  |
| 51,0 | 1,20 | 1,10 | 0,90 | 1,20 | 732,31 | 7905,0 | 1435000 | 1160000 | | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 59,5 | 1,40 | 1,30 | 1,05 | 1,40 | 1005,27 | 10850,0 | 1970000 | 1595000 | | - | - | - | - |  |
| 64,5 | 1,50 | 1,40 | 1,15 | 1,50 | 1169,24 | 12600,0 | 2290000 | 1855000 | | - | - | - | - |  |
| 68,5 | 1,60 | 1,50 | 1,20 | 1,60 | 1321,46 | 14250,0 | 2590000 | 2095000 | | - | - | - | - |  |
| 73,0 | 1,70 | 1,60 | 1,30 | 1,70 | 1508,47 | 16250,0 | 2955000 | 2395000 | | - | - | - | - |  |
| 78,0 | 1,80 | 1,70 | 1,40 | 1,80 | 1708,06 | 18400,0 | 3345000 | 2710000 | | - | - | - | - |  |
| 82,0 | 1,90 | 1,80 | 1,50 | 1,90 | 1920,18 | 20650,0 | 3760000 | 3045000 | | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Продолжение*

| Диаметр, мм | | | | | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Ориентировочная масса 1000 и смазанного каната, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| каната | проволоки | | | |
| Центральной | первого сорта (внутреннего) | второго слоя (наружного) | |
| 42 проволоки | 252 проволоки | 252 проволоки | 252 проволоки |
| 11,5 | 0,28 | 0,26 | 0,20 | 0,28 | 39,40 | 425,5 |
| 12,5 | 0,30 | 0,28 | 0,22 | 0,30 | 45,88 | 495,5 |
| 13,5 | 0,32 | 0,30 | 0,24 | 0,32 | 52,84 | 570,5 |
| 14,5 | 0,34 | 0,32 | 0,26 | 0,34 | 60,34 | 652,0 |
| 16,0 | 0,38 | 0,36 | 0,28 | 0,38 | 74,52 | 805,0 |
| 17,0 | 0,40 | 0,38 | 0,30 | 0,40 | 83,35 | 900,0 |
| 19,0 | 0,45 | 0,40 | 0,34 | 0,45 | 101,30 | 1090,0 |
| 25,0 | 0,60 | 0,55 | 0,45 | 0,60 | 183,06 | 1975,0 |
| 28,0 | 0,65 | 0,60 | 0,50 | 0,65 | 218,28 | 2355,0 |
| 30,0 | 0,70 | 0,65 | 0,55 | 0,70 | 256,62 | 2770,0 |
| 34,0 | 0,80 | 0,75 | 0,60 | 0,80 | 330,37 | 3565,0 |
| 39,0 | 0,90 | 0,85 | 0,70 | 0,90 | 427,02 | 4610,0 |
| 43,0 | 1,00 | 0,95 | 0,75 | 1,00 | 520,86 | 5625,0 |
| 51,0 | 1,20 | 1,10 | 0,90 | 1,20 | 732,31 | 7905,0 |
| 59,5 | 1,40 | 1,30 | 1,05 | 1,40 | 1005,27 | 10850,0 |
| 64,5 | 1,50 | 1,40 | 1,15 | 1,50 | 1169,24 | 12600,0 |
| 68,5 | 1,60 | 1,50 | 1,20 | 1,60 | 1321,46 | 14250,0 |
| 73,0 | 1,70 | 1,60 | 1,30 | 1,70 | 1508,47 | 16250,0 |
| 78,0 | 1,80 | 1,70 | 1,40 | 1,80 | 1708,06 | 18400,0 |
| 82,0 | 1,90 | 1,80 | 1,50 | 1,90 | 1920,18 | 20650,0 |

Примечание. Канаты, разрывное усилие которых приведено слева от жирной линии, изготовляют из проволоки без покрытия и оцинкованной. Канаты из оцинкованной проволоки групп Ж и ОЖ диаметрами 64,5-82,0 мм маркировочной группы 1770 Н/мм2 (180 кгс/мм2), 34,0-51,0 мм маркировочной группы 1960 Н/мм2 (200 кгс/мм2) изготовляют по согласованию изготовителя с потребителем.

Канаты, разрывное усилие которых приведено справа от жирной линии, изготовляют из проволоки без покрытия. Допускается по согласованию изготовителя с потребителем изготовление канатов из оцинкованной проволоки.

**(Измененная редакция, Изм. № 2).**